**1、基材：采用三聚氰胺板，厚度是18mm 背板15mm符合GB/T 15102-2017 、HJ571-2010、GB 18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.02mg/m3，内结合强度≥0.66MPa、静曲强度≥15MPa、表面胶合强度≥1.7Mpa。经过防火、抗磨、防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好；表面平滑光洁，容易维护清洗。**

**2、贴面材料：采用优质PVC吸塑板,符合GB/T 15102-2017 、HJ571-2010、GB 18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.01mg/m3，内结合强度≥0.66MPa、表面胶合强度≥1.8Mpa。经过防火、抗磨、防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好；表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度≥3mm，颜色为白色；花纹纹路根据甲方需求定做。**

**3、油漆： 选用优质环保油漆，符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》表面经 9 道工序精心处理，光亮平整，油漆无颗粒，漆膜硬度高，光滑明净，硬度达 3H；**

**4、白乳胶: 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求。**

**5、三合一连接件：根据QB/T3832-1999，QB/T3827-1999,QB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》要求：金属表面耐腐蚀测试，乙酸盐雾连续喷雾100小时，耐腐蚀达9级。**

**6、五金：采用优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。**